BISON KIT TRANSPARENT

OPIS PROIZVODA

 Providni kontaktni lepak.

POLJE PRIMENE

 Imitacija kože, sintetički đonovi, pluta, platno, tekstil, PVC, ABS, polistiren i providni materijali pleksiglas, perspex, polikarbon.

OSOBINE

 Rastvorljivost: za rastvaranje koristite samo aceton ukoliko je potrebno. 

 Otpornost na temperaturu: od -15 C do +70 C.

 Otpornost na mraz: Odlično je otporan na mraz. Ako se lepak na mrazu ipak malo stegne, ostavite ga nekoliko sati u dobro zagrejanoj sobi ( oko +20 C ) i on će ponovo dobiti normalnu čvrstinu.

 Otpornost na vlagu: dobra. 

 Otpornost na hemikalije: Otporan je na ulje, baze i kiseline.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: polihloroprenska guma (polihloroprenski kaučuk)

 Boja: providan

 Specifična težina: 870 kg/m3.

 Viskoznost: 4.5 Pa. s. na + 20 C.

 Tačka zapaljivosti: < 21 C

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površine koje spajate moraju da budu suve i očišćene od masnoće i prašine. Površine koje spajate moraju dobro da se uklapaju.

 Alat: Direktno iz tube. 

 Temperatura nanošenja: Ne koristite ga na temperaturi nižoj od +10 C. Na nižim temperaturama morate voditi računa o tome da temperatura lepka i temperatura delova koje spajate budu više od temperature okolne sredine. Hladni materijali imaju jaku tendenciju

 da privlače vlagu koja je prisutna u okolnom vazduhu. Vlaga na lepljivom filmu može katastrofalno delovati na spoj i može dovesti do nezadovoljavajućih rezultata. 

 Vreme vezivanja: 10 do 25 minuta.

 Zona delovanja (Oblast koju pokriva): U zavisnosti od teksture površine materijala koje spajate : 2 – 21/2m2/litar (ako lepak stavljate na obe površine). 

 Uputstvo za upotrebu: Nanesite podjednak sloj na oba materijala. Porozne materijale morate premazati u dva sloja. Drugi sloj nanesite tek kada se prvi osuši. Površine možete da postavite jednu na drugu kada se lepak prosuši i kada vam se, ako ga pipnete ne lepi za prste. Obratite pažnju na to da materijale precizno postavite jedan na drugi jer kada ih jednom spojite nema popravke. Nakon toga površine snažno lupkajte gumenim čekićem ili po njima prelazite valjkom. Možete, takođe, koristiti i presu. U tom slučaju pritisak mora biti dovoljno jak i podjednako raspoređen po celoj površini. Ispupčenja i pukotine smanjuju kontaktnu površinu (površinu dodira). Vazdušne mehuriće možemo izbeći “odvijanjem“ (valjanjem) materijala tokom učvršćivanja. Tečni kontaktni lepak hvata trenutno, ipak, samo pritisak rukom nije dovoljan. Da biste dobili optimalni rezultat u svim slučajevima, najbitnije je da celu površinu snažno lupkate ili prelazite valjkom. Upotreba kleme (stege/stezaljke) apsolutno nije dovoljna jer ona može da pritisne samo ivice. Premazane materijale ne ostavljajte da se suše na prašnjavom ili vlažnom mestu na kom ima promaje.

MRLJE

Mrlje od lepka skinite acetonom.

ROK TRAJANJA 

Tečni kontaktni lepak ima rok trajanja od oko 18 meseci, ako ga držite u neotvorenom pakovanju i na hladnom mestu. Preporučujemo da ga čuvate na mestu koje je otporno na mraz.

