POWER ADHESIVE - BISONITE

OPIS PROIZVODA

 Univerzalni dvokomponentni poliuretanski lepak.

POLJE PRIMENE

 Za lepljenje širokog spektra različitih materijal, npr. metal, gvožđe, drvo, kamen, beton, keramički zidovi, podne pločice, staklo, mnogi termo-plastični materijali kao PVC, stiropor, poliakril za drvo, metal, beton, kamen, mermer, i mnoge ostale sintetičke materijale. Specijalno lepi konstrukcije u extremnim uslovima: hladnoća, toplota, pod morskom vodom. Nije pogodan za lepljenje polietilena, polipropilena, teflona i silikona.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Lepak se ne može razblažiti.

 Otpornost na temperaturu: od - 30 C do +70 C.

 Otpornost na mraz: dobra.

 Otpornost na hemikalije: vrlo dobra.

 Otpornost na vlagu: vodootporan.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal : /

 Boja: svetlo braon

 Sadržaj cvrste materije: 100%.

 Specificna težina: 1400 kg/ m3.

 Viskoznost: tiksotropan.

 Tacka zapaljivosti: +200 C.

 Miks: 1 deo očvršćivač ; 4 dela smole

 Jačina: 180 kg/cm2

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površine koje spajamo treba da budu propisno čiste, suve i očišćene od masnoće i prašine. 

MRLJE

Mrlje od lepka skinite razređivačem za boje.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je 2 godine. Smola i očvršćivač ne smeju doći u kontakt jedno sa drugim.

