OPIS PROIZVODA

 Lepak za retrovizore. 

POLJE PRIMENE

 Lepljenje retrovizora za prednje vetrobransko staklo.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Lepak se ne može razblažiti.

 Otpornost na temperaturu: od -40 C do +90 C.

 Otpornost na starenje: dobro

 Otpornost na vlagu: vodootporan

 Otpornost na hemikalije: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: metaakrilni eter

 Boja: providna

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težina: 1090kg/m3

 Viskoznost: 5 - 7Pa.s. na +20 C 

 Tačka zapaljivosti: /

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površine (šoferšajbne sa metalnom bazom/podlogom) moraju biti čiste, suve bez masnoće. Očistite ostatke starog lepka. Obeležite poziciju retrovizora. Odsecite mrežu na veličinu podloge retrovizora. Nanesite tanak sloj lepka iz šprica na podlogu retrovizora. Ravnomerno pokrite celu površinu. 

 Stavite mrežu preko lepka i odmah nanesite na šoferšajbnu. Držite čvrsto u mestu i najmanje 1min. i posle ne dirajte još 15min.

Vreme stezanja: posle 24 sata na dnevnom svetlu

 Temperatura nanošenja: Ne koristite ga na temperaturama ispod +15 C.

Mrlje uklonite acetonom.

