EPOXY 5 MIN

OPIS PROIZVODA

 Dvokomponentni lepak na bazi epoksidne smole. Transparentna smola i učvršćivač.

POLJE PRIMENE

 Za spajanje metala, zemljanog posuđa, stakla, drveta, porcelana, kristala, bisera, slonovače, dragog kamenja i raznih vrsta plastike, kao što su poliester, bakelit, formika, tvrdi polistiren i pleksiglas.

OSOBINE

 Otpornost na temperaturu: od -20C do +70C.

 Otpornost na mraz: dobra.

 Otpornost na vlagu: dobra.

 Otpornost na hemikalije: dobra.

 Sposobnost zaptivanja: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: Smola: epoksidna smola. Učvršćivač: diaminoamid.

 Boja: transparentan.

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težina: 1140 kg/ m3.

 Viskoznost: oko 12 Pa. s. na +20C.

 Jačina: 160 kg/cm2

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Materijal koji spajamo treba da bude propisno suv i čist. Ako je potrebno masnoću skinite razređivačem ili acetonom. Glatke površine morate da izgrebete (išmirglate). 

 Alat: Plastičnom špatulom koja se nalazi u (blister) pakovanju možete da promešate i da nanesete obe komponente. Posle upotrebe alat odmah operite toplom vodom.

 Temperatura nanošenja: Minimum +5 C

 Vreme vezivanja: 4 – 5 minuta na 20 C.

 Vreme stezanja : 10 minuta na 20 C.

 Vreme učvršćavanja: 12 sati na 20 C.

 Niža temperatura produžava vreme stezanja. Zona delovanja (Oblast koju pokriva): Zbog izuzetno kratkog vremena vezivanja Bizon epoksi 5 minuta je pogodan samo za male poslove. Preporučujemo da napravite smesu od samo 1 – 2 ml. Uputstva za upotrebu: Oštrim nožem odsecite krajeve obe štrcaljke tako da imaju isti otvor. Zatim istisnite podjednaku količinu obe komponente u posudu, na komad drveta ili na tvrdu plastičnu ploču. Plastičnom špatulom dobro promešajte dok ne dobijete homogenu boju i sloj debljine 2-3 mm. Nanesite tanak sloj smese na oba materijala. Smesu možete da obrađujete 4 – 5 minuta na sobnoj temperaturi 20 C. Kako se lepljiva smesa steže veoma brzo nemojte spremati više smese nego što vam je potrebno. Spojte delove, pričvrstite ih lepljivom trakom i ostavite da stoje. 

 Pre nego što se lepak stegne, uverite se da delovi nisu skliznuli. Suvišni lepak odmah skinite. Posebna napomena: Kada se ne koriste smola i učvršćivač ne smeju da dolaze u dodir. Specijalni poklopac, koji može da se stavi na pakovanje samo na jedan način, omogućava da komponente ne dođu u dodir jedna s drugom.

MRLJE

Mrlje skinite odmah razređivačem ili acetonom. Suve mrlje mogu da se skinu jedino mehaničkim putem.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je 2 godine ako prizvod čuvate čvrsto zatvoren i na mestu otpornom na mraz. Čuvajte ga u uspravnom položaju.

