EPOXY METAL

OPIS PROIZVODA

 Lepak od dve komponente na bazi epoksidne smole. Siva smola i bež učvršćivač.

POLJE PRIMENE

 Za spajanje, popravku i zapušavanje metala, drveta, grnčarije, porcelana, keramike, slonovače i raznih vrsta plastike, kao što su poliester, formika i bakelit. Možete ih lepiti između sebe i jedne na druge. Nije pogodan za plastične materijale kao što su polietilen, teflon i silikonska guma.

OSOBINE

 Otpornost na temperaturu: od - 50C do + 100C

 Otpornost na mraz: dobra.

 Otpornost na vlagu: dobra.

 Otpornost na hemikalije: veoma dobra.

 Sposobnost zapušavanja: dobra. 

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: Smola: epoksidna smola / Učvršćivač: diaminoamid.

 Boja: siva

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težina: 1200 kg/ m3.

 Viskoznost: 70 – 75 Pa. s. na +20C.

 Tačka zapaljivosti : > +200C.

 Jačina: 160 kg/cm2

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Materijali koje spajate moraju da budu propisno suvi i čisti. Ako je potrebno masnoće skinite acetonom. Alat: Pomoću špatule koja se takode nalazi u (blister) pakovanju možete da pomešate oba sastojka i da je njom i nanesete. 

 Alat posle upotrebe odmah operite toplom vodom.

 Temperatura nanošenja: Minimum + 5C.

 Vreme vezivanja: 1 sat na + 20C.

 Vreme stezanja (sleganja): 2 – 3 sata na +20C.

 Vreme učvršćivanja: 12 sati na +20C. 

 Niža temperatura produžava vreme stezanja. Zona delovanja (Oblast koju pokriva): Zavisi od debljine nanešenog sloja.Uputstvo za upotrebu: Oštrim nožem odsecite oba kraja dvostruke brizgalice, tako da obe brizgalice imaju otvor. Zatim iz dvostruke brizgalice iscedite podjednaku količinu obe komponente u sud ili na ravnu plastičnu ploču. Mešajte plastičnom špatulom sve dok ne dobijete homogenu boju. Na materijal nanesite sloj smese koja (na sobnoj temperaturi) može da se obraduje oko sat vremena. Delove povežite lepljivom trakom ili vrpcom i ostavite da stoje. Ostatke lepka odmah skinite. Kada se lepljiva smesa stegne vrlo je teško ukloniti lepak.Posle upotrebe brizgalicu očistite krpom i stavite posebni poklopac. Posebna napomena: Obezbedite da smola i učvršćivač ne dolaze u dodir kada se ne koriste. Specijalno napravljen poklopac, koji može da se stavi na štrcaljku samo na jedan način, sprečava komponente da dođu u dodir jedna s drugom.

MRLJE

Mrlje skinite odmah razređivačem ili acetonom. Suve mrlje možete da skinete jedino mehaničkim putem.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je 2 godine ako brizgalicu čvrsto zatvorite i ostavite na mestu otpornom na mraz. Držite je u vertikalnom položaju.

