EPOXY UNIVERSAL

OPIS PROIZVODA

 Lepak od dve komponente na bazi epoksidne smole. Čvrsta i providna smola.

POLJE PRIMENE

 Za spajanje metala, zemljenog posuđa, porcelana, kristala, stakla, bisera, slonovače, dragog kamena i raznih vrsta plastike, kao što je poliester, bakelit, formika (* vrsta tvrde plastike/ fenolkarbamidna smola ), polistiren i akrilno staklo (perspeks). Nije pogodan za plastične materijale kao što su polietilen, teflon i silikonska guma.

OSOBINE

 Otpornost na temeperaturu: od –20C do +80C.

 Otpornost na mraz : dobra.

 Otpornost na vlagu: dobra.

 Otpornost na hemikalije: dobra.

 Sposobnost zatvaranja (zapušavanja): dobra.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: Smola: epoksidne smole / učvršćivač: diaminoamid.

 Boja: u tankim slojevima je bezbojan.

 Sadržaj čvrste materije: oko 100%.

 Specifična težina: 1150 kg/ m3.

 Viskoznost: 10 – 15 Pa. s. na +20 C.

 Tačka zapaljivosti: +170 C.

 Jačina: do 180 kg/cm2

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Materijal koji se spaja mora biti suv i čist. 

 Ako je potrebno skinite masnoću razređivačem ili acetonom. 

 Alat: Pomoću plastične špatule za mešanje, koja se takođe nalazi u

 pakovanju možete da pomešate obe komponente i da ih njom i nanesete. 

 Posle upotrebe alat odmah operite toplom vodom.

 Temperatura nanošenja: minimum +15C.

 Vreme vezivanja : 2 sata na 20C.

 Vreme stezanja : 6 – 8 sati na 20C.

 Vreme učvršćivanja: 24 sata na 20C.

 Zona delovanja (Oblast koju pokriva): Oko 150g/m2 u zavisnosti od strukture (sastava) materijala koje spajamo i od toga koliko su ti delovi čisti.

 Uputstvo za upotrebu: Oštrim nožem odsecite oba kraja dvostruke brizgalice tako da obe imaju isti otvor. Istisnite (iscedite) podjednaku količinu obe komponente na kotur ili na čvrstu plastičnu ploču. Plasticnom špatulom dobro mešajte te komponente dok ne dobijete pastu homogene boje debljine 2-3 mm. Nanesite tanak sloj smese na obe površine koje spajate. Smesa se može obradivati 2 sata. Spojite delove (na primer vrpcom Ili lepljivom trakom) i ostavite ih tako oko 24 sata. Suvišni deo lepka odmah skinite.Posebne napomene: Budite sigurni da smola i učvršćivač nisu u dodiru jedno s drugim kada se ne koriste. Posle upotrebe brizgalicu očistite krpom. Zbog svog posebnog oblika zatvarač može da se stavi na brizgalicu samo na jedan način. Uverite se da je zatvarač čvrsto na svom mestu.

MRLJE

Mrlje od lepka odmah skinite razređivačem ili acetonom. Suve mrlje možete skinuti jedino mehaničkim putem.

ROK TRAJANJA 

Ako neotvoreno pakovanje držite na mestu koje je otporno na mraz rok trajanja je 2 godine. Držite ga uspravno.

