METAL LOCK 

OPIS PROIZVODA

 Jednokomponentni lepak. Steže se bez prisustva vazduha.

POLJE PRIMENE

 Za lepljenje metalnih šrafova koji teže da se odšrafe. Nije pogodan za upotrebu na plastici

OSOBINE

 Razvodljivost: Ne razblažuje se

 Otpornost na temperaturu: od -55 do +150 stepeni C

 Otpornost na mraz: Vrlo dobra

 Otpornost na vlagu: Dobra

 Ostalo: Otporan na udarce i vibracije

 Otpornost na hemikalije: Goriva i ulja

 Štiti od: Korozije

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: metaakrilini eter diaminoamid.

 Boja: providna

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težina: 1150 kg/ m3.

 Viskoznost: oko 1 Pa. s. na +20C.

 Tačka zapaljivosti : -

 pH vrednost: 8

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Delovi koje spajate moraju biti čisti, bez prašine i ulja. Odmastite razređivačem, a rđu uklonitre četkom.

 Alat: Naneti direktno iz tube

 Temperatura nanošenja: Ne koristite ispod 10 stepeni

 Vreme stezanja: Otprilike izmedu 15 i 30 minuta. Zavisi od legure ili metala, kao i temperature. Kompletno sušenje zahteva oko 3 sata.

 Uputstvo za upotrebu: Probušiti tubu iglom. Naneti nekoliko kapi na jedan od delova šrafa. Posle spajanja ne zavrćite delove.

MRLJE

Mrlje uklonite vodom i sapunom.

ROK TRAJANJA 

Ukoliko je skladišten na tamnom, suvom mestu, rok trajanja je oko 1 godinu.

