MONTAGE KIT 

OPIS PROIZVODA

 Lepljiva pasta na bazi polihloroprenske gume, sintetičke smole i razređivača.

POLJE PRIMENE

 Drveni okviri, letve (fosne) i lajsne, ploče i table za oblaganje zidova (drvo, ploče od iverice, laminirane plastike, table za odžake, krovni pokrivači od drveta i plute), podne daske, podni preseci i parketni podovi, podprozorne daske (simsovi), pragovi od drveta, metala i poliestera, keramičke pločice, prirodni kamen, klinovi, lamele, pločice sa imenom, plastična slova, plastične kutije, ukrasni ramovi, utikači i konektori (spojne kutije, sklopke). Bison Montage Kit nije dobar za spajanje polisterinskog stiropora.

OSOBINE

 -

TEHNIČKI PODACI

 Rastvorljivost: ne rastvara se 

 Otpornost na temperaturu: od -20°C do + 100°C

 Otpornost na mraz: veoma dobra

 Otpornost na vlagu: veoma dobra

 Otpornost na hemikalije: veoma dobra 

 Sposobnost popunjavanja: dobra

 Elastičnost: dobra

 Nosivost (otpornost, izdržljivost): do 70 kg/cm2

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Donji sloj mora biti čist, suv i posebo očišćen od prašine. Ako je potrebno, tvrde površine (od metala i poliestera) očistite od masnoće. Prašnjave površine od cementa i gipsa i meke drvene ploče za oblaganje premažite jako razredjenim Bison Kit-om

 Alat: nož, špatula, nož za gitovanje ili (ručni) pištolj. Alat očistite acetonom.

 Temperatura nanošenja: minimum + 5 C

 Vreme nanošenja: Oko 5 minuta

 Zona delovanja: (Oblast koju pokriva): Ploče i table za oblaganje zidova: oko 5 – 8 m2/ kg u zavisnosti od težine materijala. Drvene letve za oblaganje tavanice, podne daske i fosne: oko 4 – 6 m2/ kg površine koja se povezuje.

Uputstvo za upotrebu: Nanesite grudvice Montage Kit-a na donji sloj materijala koji treba da se pričvrsti pomoću špatule ili noža za git, prema “grudvica-metodi” (razmak izmedju grudvica je 20 – 40 cm). Grudvicu ili zrnce lepka uvek nanosite na uglove limenih materijala koji treba da se spoje ili na 

 same ivice drvenih letvi ili fosni. Materijal koji treba da spojite postavite u pravilan položaj i snažno ga pritisnite na lepak. Apsolutno je neophodno da materijal lupkate gumenim čekićem (ili čistim komadom mekog drveta, kao zaštitom). Odmah nakon učvršćivanja odlepite materijal i uradite potrebnu popravku. Ploče za oblaganje zidova i materijale koji su izloženi zatezanju prvo moramo da pritisnemo na lepak, a zatim da ih odlepimo. Pustite da se lepak suši oko 5 minuta pre nego što ga pritisnete na konačnu poziciju (metoda pritisni – odlepi – pritisni). Ako je potrebno, tokom procesa obezbedite podupirač.

MRLJE

Mrlje od lepka odmah skinite acetonom. Suve mrlje od lepka skinite acetonom ili spravom za skidanje lepka .

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja Montage Kit-a u tubi i konzervi je oko 2 godine, ako se čuva u neotvaranom pakovanju, na hladnom mestu. Kertidži imaju rok trajanja oko godinu dana kada se čuvaju na hladnom i suvom mestu.

