HOT MELT GLUE GUN 

OPIS PROIZVODA

 Električni pištolj sa BISON GLUE STICKS (štapići lepka) koji se tope pod dejstvom toplote.

POLJE PRIMENE

 Vezuje se u trenutku na mnoge porozne materijale, npr. drvo, razne plastične materijale, suvo cveće, cipele, tekstil, karton, keramiku, staklo itd... Takode je pogodan za brzo pravljenje i efikasno popravljanje tepiha, otirača, poveza knjiga, đonova na cipelama i mnoge druge poslove. Vrlo je pogodan za suvo cveće. Specijalno napravljen za male površine. 

OSOBINE

 Rastvorljivost: lepak se ne sme razblaživati.

 Otpornost na temperaturu: do +70C

 Otpornost na vlagu: dobra

 Otpornost na hemikalije: dobro, otporan na deterdžente i polire.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: EVA

 Boja: bela

 Temperatura lepka: 15 - 170 C,

 Sadržaj čvrste materije: 100%

PIŠTOLJ ZA LEPAK:

 Voltaža: 110- 240 volti

 Potrošnja energije: 9W

 Vreme zagrevanja: oko 5 minuta.

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Očistite i osušite površinu i ošmirglajte glatke površine.

 Alat: Pištolj za topljenje lepka.

 Operativna temperatura: Minimum +5 C

 Vreme sušenja: Posle hlađenja konačan spoj je dobijen.

 Uputstvo za upotrebu: Uključite aparat u struju. Stavite štapic lepka u pištolj i zagrejte 5 min. Materijali koje lepite moraju biti suvi, bez masti i prljavštine. Ukoliko je potrebno ošmirglajte površinu. Pritisnite oroz i lepak ce početi da se topi i izlazi na mlaznicu. Kada je štapić istrošen zamenite ga pravovremeno novim, kako bi izbegli pregrevanje i štetu na pištolju. Ukoliko se pištolj ne koristi u periodu od 30 min. isključiti ga iz struje. Lepak nanosite u tačkama ili linijama, kada je lepak nanesen odmah prisloniti drugi deo i jako pritisnuti. 

MRLJE

Mrlje se mogu ukloniti samo mehanički.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja Bison štapića je 24 meseca.

