CONSTRUCTION FOAM 

OPIS PROIZVODA

 Brzostežuća pena, na bazi poliuretana veoma proširljiva. Steže se pomoću vlažnosti iz vazduha.

POLJE PRIMENE

 Za zaptivanje, izolaciju i popunjavanje širih spojeva, otvora i pukotina, protiv gubljenja toplote, kao izolacija protiv hladnoće, zvuka i vlage. Popunjava rupe između zidova i plafona, praznine oko ramova prozora i vrat, za popunjavanje praznina između krova i dimnjaka, izolacija oko cevi, popunjavanje rupa i oštećenih zidova.

 Ovaj proizvod se lepi za različite matierijale, između ostalog za drvo, kamen, cement i mnoge sintetičke materijale kao što su poliester, polistirenska pena, PVC i čvrsta poliuretanska pena. Construction Foam se ne lepi za polietilen, silikon i PTFE.

OSOBINE

 Otpornost: na temperature od -40 do +90 stepeni C

 Stabilnost: Dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: Poliuretanski prepolimer

 Boja: Zelena

 Ponašanje u vatri: klasa B3, prema DIN standardu 4102

 Specifična težina: 25 kg/m3

 Otpornost na pritisak: 9x104/m2 – deformacija 10%

 Otpornost na razvlačenje: 14x104/m2 – deformacija 20%

 Otpornost na UV zračenje: ne poseduje dugotrajniju otpornost

 Struktura ćelija: oko 70% zatvorenih ćelija

 Koeficijent toplote: 0,03 W/m K

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površine treba da budu čiste, suve i bez prašine i masnoće. Osušite vlažne delove.

 Alat: Pena se nanosi direktno iz kertridža

 Temperatura nanošenja: Materijal: +0 do +30 stepeni C; okoline -5 do +30 stepeni

 Relativno očvršćavanje: nakon 6-10 minuta

 Vreme očvršćavanja: 1-2 sata

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Dobro protresite silikon pre upotrebe. Uklonite poklopac i probušite mlaznicu sa kertridžom okrenutim na dole. Okrenite kertridž naopako, i prstom pritisnite disk. Popunite samo polovinu prostora penom. Nakon 60 minuta pena će se proširiti 2 do 3 puta u odnosu na originalnu zapreminu. Veće pokotine popunjavajte po slojevima, gde će najveća debljina sloja biti 10 cm. Odmah nakon upotrebe okrenite kertridž uspravno i dozvolite da gas izbaci višek pene. Ne uklanjajte mlaznicu. Nakon očvršćevanja, pena se može se seći, šmirglati i bojiti. U slučaju primene na nezaštićenim spoljašnjim površinama, prefarbajte ga disperzivnom bojom.

MRLJE

Vlažne mrlje uklonite acetonom. Osušene mrlje se mogu ukloniti samo acetonom.

ROK TRAJANJA 

Ovaj proizvod ima rok trajanja od oko 1 god ukoliko je skladišten uspravno na sobnoj temperaturi.

