STEEL EPOXY 

OPIS PROIZVODA

 Super jaka, brzovezujuća masa.

POLJE PRIMENE

 Za popravku metalnih predmeta u kući, ostavi, automobilu, čamcu, olovnim cevima, radijatorima, tankerima za vodu i benzin, kao i za popravku mnogih tvrdih materijala kao što su metali, kamen, beton, drvo, staklo, keramika, porcelan i mnoge vrste plastike kao na primer bakelit ili poliester. Takođe se može koristiti za spojeve metala i opeke. NE koristiti ga za polipropilen, gumu ili teflon.

OSOBINE

 Razblaživanje: ne razblažuje se; 

 Otpornost na temperaturu: do +120 C

 Otpornost na mraz: dobra; Otpornost na vodu: dobra; Otpornost na hemikalije: otporan je na razblažene kiseline, baze, ulja i na razne razređivače; Mogućnost prefarbavanja: moguće je da se prefarba; Tretman: može se brusiti, bušiti i turpijati.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: epoksidna smola bazirana na bisfenolu A i epihlorohidrinu

 Boja: blago siva, nakon gnječenja

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težina: 1500kg/m3 

 Viskozitet: beznačajan

 Tačka zapaljivosti :>200 C

 Čvrstoća materijala: 10N/mm2

 Otpornost na lom: 15%

 Otpornost na pritisak: 28N/mm2

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Materijali koji se lepe moraju biti suvi, čisti i bez prašine ili masti. Odmastiti razređivačem ili acetonom. Obraditi glatke površine šmirglom.

 Vreme sušenja: 5 minuta na 20C

 Vreme učvršćivanja: 1-2 sata

 Vreme vezivanja: 8 sati

 Temperatura nanošenja: Ne koristite ga na temperaturama ispod 15 C

Uputstvo za upotrebu: Ukloniti zaštitni papir. Odseći potrebnu količinu BISON Steel Epoxy mase. Gnjeciti iscedjenu traku mase sve dok se ne dobije homogena boja i debljina 2-3 mm. Pritisnuti masu čvrsto na željenu površinu. Da bi se zaštitna folija lakše skinula, ostavite proizvod 15 minuta na hladnom mestu (max +5 C)

 i tek onda uklonite ovu foliju.

MRLJE

Mrlje otkloniti mehaničkim putem.

ROK TRAJANJA 

Ukoliko je lapak skladišten na hladnom mestu, neotvoren, rok trajanja mu je 2 godine.

UPOZORENJE

Držati dalje od dece. Držati dalje od izvora zapaljenja. Bez pušenja. Koristite u dobro provetrenim prostorijama. Izbegavati dodir sa kožom, nositi zaštitne rukavice. Proizvod može imati iritirajuće dejstvo na kožu i membrane, posebno na respiratorni sistem. Udisanje isparenja može dovesti do komplikacija. 

 Obavezno se pridržavati uputstva za upotrebu. Posebno je važno ne udisati isparenja. Alergične i osobe koje su podložne respiratornim infekcijama, ne bi trebalo da koriste ovaj proizvod.

