SUPER GLUE PROFESSIONAL

OPIS PROIZVODA

 Super lepak, tečni cijanoakrilni lepak u boci.

POLJE PRIMENE

 Lepi većinu plastičnih materijala, metal, gumu, keramiku, drvo i plutu. Nije pogodan za grnčariju, polietilen, polipropilen, silikone, teflon i šoferšajbne.

OSOBINE

 Rastvorljivost: ne razblažuje se.

 Otpornost na temperaturu: od -50 C do +80 C

 Otpornost na vlagu: dobra

 Otpornost na mraz: dobra

 Otpornost na starenje: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: cijanoakrilat

 Boja: providna

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težna: 1060 kg/ m3.

 Viskoznost: 0.03Pa.s na +20 C.

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površine moraju biti čiste, suve i bez prašine i masnoća kao i da delovi koji se spajaju dobro ležu jedan na drugi. Ošmirglati metalne površine.

 Temperatura nanošenja: Ne koristiti ispod +10 C.

 Uputstvo za upotrebu: Naneti tanak sloj lepka na jednu površinu. Delove spojite i pritisnite od 10 do 60 sec. Očistite mlaznicu odmah posle upotrebe i dobro zatvorite bocu. Spojeni delovi su dostupni za praktičnu upotrebu posle 2 do 5 min.

MRLJE

Mrlje se teško uklanjaju koristite aceton.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 18 meseci ako proizvod čuvate dobro zatvorenog na hladnom suvom mestu.

