SUPER GLUE

OPIS PROIZVODA

 Super lepak, tečni cijanoakrilni lepak.

POLJE PRIMENE

 Spaja razne sintetičke materijale, metal, gumu i porcelan. Nije pogodan za grnčariju, polietilen, polipropilen, silikone, teflon i vetrobrane na kolima.

OSOBINE

 Rastvorljivost: ne rastvara se.

 Otpornost na temperaturu: -50 C - +80 C

 Otpornost na mraz: dobra

 Otpornost na vlagu: dobra

 Otpornost na hemikalije: dobra

 Otpornost na starenje: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: cijanoakrilat

 Boja: providan

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težina: 1060 kg/m3

 Viskoznost: 0.08 – 0.12 Pa.s na +21 C

 Tačka zapaljivosti: K3 ( > +55 C)

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površine treba da budu čiste, suve i bez prašine i masnoće, a delovi moraju da čvrsto legnu jedan na drugi. Metalne površine izgrebite (grubo obradite) Uputstvo za upotrebu: Pre upotrebe tubu probušite poklopcem . Tanak sloj lepka nanesite na jednu površinu. Delove odmah spojte i čvrsto pritisnite 10 – 60 sekundi. Brizgalicu očistite odmah nakon upotrebe, a tubu propisno zatvorite. Jačina spoja dovoljna za praktičnu upotrebu postiže se za 2 – 5 minuta. Temperatura nanošenja: Ne upotrebljavajte ispod +10 C. Vreme stezanja: 10 – 60 sekundi, u zavisnosti od teksture (strukture) površine materijala koji spajamo. Jačina spoja dovoljna za praktičnu upotrebu postiže se za 2 – 5 minuta, a maksimalna jačina spoja za 12 sati. Zona delovanja (oblast koju pokriva): Jedna kap je dovoljna za spoj površine od oko 4 cm2. Pogodan je samo za sitna spajanja.

MRLJE

Mrlje se teško uklanjaju koristite aceton.

ROK TRAJANJA 

Bizon super lepak treba da držite na hladnom, tamnom mestu na kom nema mraza. Rok trajanja u neotvorenom pakovanju je 24 meseca. Ako pakovanje otvorite, rok trajanja je 6 meseci.

