SUPER WOOD D3

OPIS PROIZVODA

 Disperzni lepak na bazi polivinilskih acetata.

POLJE PRIMENE

 Drvo na drvo, meke i tvrde daske, daske od sintetičke smole i daske od iverice. Veoma je pogodan za furniranje i za pričvršćivanje papira, kartona, ili vunenih i PVC tkanina na drvo ili daske. Možemo da ga koristimo i za spajanje spoljašnjih drvenih konstrukcija kao što su prozorski okviri i spoljašnja vrata. Naročito je pogodan za spojeve otporne na vlagu koji treba da ispune visoke zahteve.

OSOBINE

 Rastvorljivost: ako je potrebno, lepak razredite vodom. Otpornost na mraz: srednja. Ako se smrzne, ostavite ga da se rastopi u dobro zagrejanoj prostoriji (ali nikako blizu izvora toplote) i dobro promešajte. Kada lepak postigne pravu čvrstinu opet je spreman za upotrebu. Preporučujemo da prvo napravite malu probu. Otpornost na vlagu: veoma dobra. U skladu sa: EN 204 D3 i BS 4071

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: polivinilacetatna disperzija.

 Boja: bela, posle sušenja providna.

 Sadržaj čvrste supstance: 50%

 Specifična težina: 1080 kg/ m3

 Viskoznost: 12 – 18 Pa. s. na + 20°C.

 Tačka zapaljivosti: -

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Materijali koje spajamo moraju da budu čisti, bez masnoće i čvrsto zategnuti. Alat: Četka ili posebna oprema za nanošenje. Odmah posle upotrebe alat operite vodom. Temperatura nanošenja: Temperatura radionice, lepka i materijala koji spajamo ne treba da bude niža od + 10C. Količina vlage u drvetu treba da bude 8 – 12%. Vreme vezivanja: Oko 8 minuta. Zona delovanja (oblast koju pokriva): 5 – 7m2/ kg. Uputstvo za upotrebu: Pre upotrebe lepak promešajte. Nanesite tanak ravnomeran sloj lepka na jednu ili obe površine. Ostavite nekoliko minuta da delovi upiju lepak i sastavite ih koristeći klemu (stezaljku) ili presu. Dovoljan je pritisak od samo 2 – 3 kg/ m2. U zavisnosti od temperature i količine vlage u drvetu, delovi treba da stoje pritisnuti od oko 30 minuta do jednog sata.

MRLJE

Vlažne mrlje od lepka skinite odmah vodom. Suve se mogu skinuti jedino mehanički.

ROK TRAJANJA 

Super Wood D3 ima rok trajanja od oko 2 godine ako ga čuvate u čvrsto zatvorenom pakovanju na mestu koje je otporno na mraz.

