TEXTILE

OPIS PROIZVODA

 Beli, nezapaljivi lepak.

POLJE PRIMENE

 Lepi tekstil, jutu, filc. Pogodan je za lepljenje šavova na pantalonama, popravljanje rupa, pocepane odeće. Može se takode koristiti u dekorativnim poslovima. Idealan je za ivice tepiha. Nije pogodan da lepi PVC materijale sa tekstilnom podlogom.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Ne razblažuje se. 

 Otpornost na temperaturu: +90 C.

 Otpornost na hemikalije: otporan je na deterdžente

 Otpornost na starenje: dobra

 Otpornost na vlagu: otporan na pranje u veš mašini

TEHNIČKI PODACI

 Pripremanje površine: Materijal koji se lepe moraju biti čisti i suvi.

 Alat: špahtla.

 Temperatura nanošenja: do 90 C.

Uputstvo za upotrebu: Nanesite lepak u tankom sloju podjednako na obe površine. Ostavite da se osuši nekoliko sekundi. Spojite i jako pritisnite.

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Materijali koji se lepe moraju biti suvi, čisti i bez prašine ili masti. Odmastiti razređivačem ili acetonom. Obraditi glatke površine šmirglom.

 Vreme sušenja: 5 minuta na 20 C

 Vreme učvršćivanja: 1-2 sata

 Vreme vezivanja: 8 sati

 Temperatura nanošenja: Ne koristite ga na temperaturama ispod 15 C

Uputstvo za upotrebu: Ukloniti zaštitni papir. Odseći potrebnu količinu BISON Steel Epoxy mase. Gnječiti isceđenu traku mase sve dok se ne dobije homogena boja i debljina 2-3 mm. Pritisnuti masu čvrsto na željenu površinu. Da bi se zaštitna folija lakše skinula, ostavite proizvod 15 minuta na hladnom mestu (max +5 C)

 i tek onda uklonite ovu foliju.

MRLJE

Sveže mrlje uklonite odmah sa vodom i krpom. 

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 24 meseca ako proizvod čuvate dobro zatvorenog na hladnom suvom mestu.

