UNIVERSAL

OPIS PROIZVODA

 Providni, vodootporni i supersnažni višenamenski lepak.

POLJE PRIMENE

 Za lepljenje grnčarije, porcelana, stakla, kože, tekstila, platna, kartona, drveta, plute, papira i različitih sintetičkih materijala jedno za drugo ili u komibnacijama. Za kućnu primenu, hobi itd... 

OSOBINE

 Razblaživanje: ne razblažuje se

 Otpornost na temperaturu: od -40 C pa do +100 C

 Otpornost na mraz: dobra

 Otpornost na vodu: odlična.

 Otpornost na hemikalije: otporan na razblažene kiseline i goriva.

 Otpornost na pranje u mašini za veš: odlična

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: nitroceluloza

 Boja: providna.

 Sadržaj čvrste materije: 40%

 Specifična težina: 1070 kg/m3

 Viskozitet: 4Pa.s na +20 C

 Tačka zapaljivosti: K1 (<+21 C)

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Materijali koji se lepe moraju biti suvi, čisti i bez prašine ili masti. Odmastiti razređivačem ili acetonom. Obraditi glatke površine šmirglom.

 Vreme sušenja: 5 minuta na 20 C

 Vreme učvršćivanja: 1-2 sata

 Vreme vezivanja: 8 sati

 Temperatura nanošenja: Ne koristite ga na temperaturama ispod 15 C

Uputstvo za upotrebu: Ukloniti zaštitni papir. Odseći potrebnu količinu BISON Steel Epoxy mase. Gnječiti isceđenu traku mase sve dok se ne dobije homogena boja i debljina 2-3 mm. Pritisnuti masu čvrsto na željenu površinu. Da bi se zaštitna folija lakše skinula, ostavite proizvod 15 minuta na hladnom mestu (max +5 C)

 i tek onda uklonite ovu foliju.

 UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Za porozne materijale nanesite tanak sloj lepka na jednu površinu i pritisnite delove snažno. Posle 4 sata je suvo za dodir. Finalnu snagu lepak dobija posle 24 sata. Za teže materijale (grnčarija, metali, plastika) naneti sloj lepka na obe površine, sačekati 3 minuta i pritisnuti snažno.

 Ostavite da se osuši 24 sata.

MRLJE

Uklonite mrlje od lepka acetonom.

ROK TRAJANJA 

Ukoliko je lapak skladišten na hladnom mestu neotvoren rok trajanja mu je 2 godine.

