VINYL PLASTIC

OPIS PROIZVODA

 Kontakt lepak za lepljenje mekog PVC-a.

POLJE PRIMENE

 Za popravku proizvoda od mekog PVC-a kao što su podne obloge, pojasevi za spasavanje, lopte za plažu, čamci i bazeni na naduvavanje, vazdušni dušeci, odeća za kišu. 

OSOBINE

 Razblaživanje: proizvod se razblažuje samo Metil Etil Ketonom (MEK)

 Otpornost na temperaturu: do 70 C.

 Otpornost na vlagu: vrlo dobra.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: poliuretanska guma

 Boja: providna.

 Sadržaj čvrste materije: 18%

 Specifična težina: 920 kg/m3

 Viskozitet: 3Pa.s na +20 C

 Tačka zapalivosti: 0 C

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Generalno nije potrebno nikakvo šmirglanje PVC materijala. Površina treba biti čista, suva i bez masti. Ukoliko je potrebno odmastite acetonom. Alat: Nanosi se direktno iz tube. 

MRLJE

Uklonite mokre mrlje od lepka odmah vodom. Osušene mrlje od lepka se mogu ukloniti samo mehanički.

ROK TRAJANJA 

Ukoliko je lapak skladišten na mestu gde se ne može zamrznuti i ako je dobro zatvoren rok trajanja je 2 godine. Ukoliko proizvod nije u tubi, koristite jaku četku. Posle upotrebe četku ocistite acetonom ili Metil Etil Ketonom (MEK).

UPOZORENJE

 Držati dalje od dece. Držati dalje od izvora zapaljenja. Bez pušenja. Koristite u dobro provetrenim prostorijama.

