ALU ZINCSPRAY 

OPIS PROIZVODA:

 Alu-Zinc sprej je sjajan, brzosušeći sprej boje aluminijuma, koji služi za oblaganje dugotrajnim slojem otpornima na koroziju. Služi za zaštitu gvožđa i čelika.

POLJE PRIMENE:

 Kao prajmer za zaštitu od korozije na gvozdenim delovima, kao što su spojevi varova, ograde, oluci, metalne stepenice, itd. Može se koristiti i za zaštitu delova od cinka, kao što su spojevi na pocinkovanim varovima. Ovaj proizvod sadrži dugotrajnu boju aluminijuma.

OSOBINE:

 Alu Zinc sprej sadrži čestice cinka na bazi estra epoksija sa sadržajem od preko 98% cinka koji reaguje u skladu sa procesom hladnog cinkovanja. Kao rezultat dobija se najveća moguća zaštita od korozije. Brzosušeći sloj cinka pravi samoobnavljajući film koji je otporan na temperature do 120 stepeni C. Može se prfarbati normalnom farbom. Nakon 24 sata se može prefarbati i celuloznim i akrilnim farbama.

TEHNIČKI PODACI:

 Oblik: aerosol

 Boja: boja aluminijuma

 Sušenje: oko 10 minuta na 20 stepeni C i vlažnosti vazduha 65%

 Bezbedan za dodir: oko 30 minuta na 20 stepeni C i vlažnosti vazduha 65%

 Mogućnost farbanja: nakon što postane mat

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

 Uklonite rđu i stare slojeve farbe. Podloga mora biti čista, suva, odmašćena i bez prašine. Dobro protresite, kuglica se mora lako kretati. Najbolji rezultat se postiže direktnim nanošenjem da metal. Bolje je naneti nekoliko tankih slojeva nego jedan debeo. Preporučena debljina sloja kada se osuši je 40 mikrona. U toku nanošenja sa vremena na vreme protresite bocu.

ROK TRAJANJA:

 Rok trajanja ovog proizvoda je dve godine, ako se čuva u dobro zatvorenoj ambalaži, na hladnom i suvom mestu.

