SILICONE GREASE

OPIS PROIZVODA:

 Silicone Grease je multi funkcionalni lubrikant i mast protiv lepljenja na bazi čistog silikona.

POLJE PRIMENE:

 Podmazivanje mnogih površina: kvaka, točkova na dečjim kolicima, kopči, stolica za baštu, za čisto podmazivanje pokretnih delova na biciklu. Koristi se i za roletne, pokretne krovove, rajfešluse, šine za zavese. Štiti od vlage električne instalacije u kolima i dihtung trake na kolima. Štiti od korozije alat, opremu za ronjenje, klizaljke. Može se koristiti i za podmazivanje slavina.

OSOBINE:

 Otporna na slanu vodu i odbija vodu. Bez mirisa i nije otrovna. Odlična sposobnost podmazivanja i plastičnih i metalnih delova. Otporna na mnoge hemikalije i mikroorganizme. Otporna na koroziju i dugotrajne atmosferske uticaje. Dobro prijanja uz površinu. Ne provodi struju.

TEHNIČKI PODACI:

 Boja: bezbojna

 Osnovni materijal: Čist silikon

 Temperatura: -40 do + 210

 Viskoznost: pasta

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

 Delovi koji se tretiraju moraju biti čisti, suvi i bez masnoća. Nanesite malu količinu na površine koje su u kontaktu i koje se podmazuju. Spojite ih i dodajte malu količinu masti. Ostatke možete ukloniti univerzalnim odmašćivačem, kao što je Primor.

ROK TRAJANJA:

 Rok trajanja ovog proizvoda je dve godine, ako se čuva u dobro zatvorenoj ambalaži, na hladnom i suvom mestu.

