WHITE GREASE

OPIS PROIZVODA:

 White Grease je lubrikant u spreju na bazi teflona (PTFE)

POLJE PRIMENE:

 Univerzalna, bela, kvalitetna mast u spreju za dugotrajno podmazivanje ležajeva, lanaca, zupčanika, šarki i ostalih rotirajućih delova pod mehaničkim opterećenjem. Ova mast koja ne curi poseduje sposobnost sprečavanja habanja i garantuje dugotrajno podmazivanje. 

 OSOBINE:

 Veoma stabilna pod visokim pritiskom i visokim temperaturama. Lako se nanosi. Visoka otpornost na temperaturu, vodu i starenje (ne suši se i ne očvršćava). Zbog toga što je u spreju, popunjavanje ležajeva se može izvršiti bez rastavljanja. Potpuno pokriva površinu koja se tretira. Odlična sposobnost zaštite od korozije. Sadrži teflon (PTFE) što kao rezultat ima da su površine dodatno zaštićene od habanja. Čestice teflona preuzimaju podmazivanje. Lepe se za površinu i sprečavaju kontakt između metala.

TEHNIČKI PODACI:

 Boja: bela

 Osnovni materijal: litijumska i kalcijumska mast sa dodatkom mineralnih ulja i teflona

 Temperatura: -30 do +125

 Pokretač: propan/butan

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

 Dobro protresite konzervu. Delovi koji se tretiraju moraju biti čisti i odmašćeni. Ako je potrebno odmastite površine Primor-om. Nanesite malu količinu na delove koji se podmazuju sa razdaljine od oko 20 cm. Može se koristiti na svim metalima. Po potrebi cevčica se može zameniti dužom cevčicom. Ovim se omogućuje da se dopre do udaljenih mesta. Ostatke možete ukloniti univerzalnim odmašćivačem, kao što je Primor.

ROK TRAJANJA:

 Rok trajanja ovog proizvoda je dve godine, ako se čuva u dobro zatvorenoj ambalaži, na hladnom i suvom mestu.

