POLY MAX 

OPIS PROIZVODA

 Univerzalni, super-kvalitetni konstruktivni lepak i zaptivač na bazi MS polimera. Odlično spajanje uz 100% vodootporno zaptivanje. Odlično zaptivanje sa visokom snagom spajanja.

POLJE PRIMENE

 Za lepljenje, i zaptivanje skoro svih vrsta materijala za bilo koju površinu. Za upotrebu i u spoljašnjim i u unutrašnjim uslovima. Pogodan za vlažne površine. Može se prefarbati većinom boja od akrilnog lateksa i alkida. Spajanje: staklo, ogledala, većina plastika, cigla, prirodni kamen, beton, drvo, čelik i mnogi drugi materijali. Konstrukcije: obloge, simsovi, ploče, ploče za izolaciju, gipsani ornamenti, ukrasni ramovi. Zaptivanje: spojevi, pukotine u kuhinji i kupatilu, krov, opravke na dimnjacima.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Ne rastvara se

 Otpornost na temperaturu: od -40 C do +100 C.

 Otpornost na mraz: veoma dobra

 Otpornost na vlagu: veoma dobra

 Otpornost: dobra otporan na sve vremenske uslove, UV zračenje, kućne deterdžente i čistače, na kratak kontakt sa razblaženim kiselinama, bazama i solima.

 Sposobnost prefarbavanja: dobra i sa akrilnom i alkidnom

 Fleksibilnost: stalno fleksibilan

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: MS polimer

 Boja: Providan i beo

 Sadržaj čvrste materije: 100%.

 Specifična težina: 1100 kg/m3.

 Viskoznost: pasta na 25 stepeni C

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Delovi koje spajate moraju biti propisno čisti, suvi i bez prašine. Nije potrebna upotreba prajmera. Alat: Koristite pištolj za zaptivanje. Alat očištite špiritusom. Temperatura nanošenja: Izmedu +5 C i +40 C. Uputstvo za upotrebu: Odsecite plastični vrh tako da promer rupe bude 10 mm. Zavrnite plastičnu mlaznicu i isecite je pod uglom. Namestite u pištolj. Nije potrebna upotreba prajmera. Lepljenje i konstrukcija: Nanesite Poly Max na jednu čistu površinu u vidu linije ili kapi. Stegnite ih zajedno i ostavite da lepak očvrsne. Koristite stegu ukoliko je potrebno. Zaptivanje: Spojevi koji se zaptivaju moraju biti najmanje 5 mm duboki i 5 mm široki. Dublje spojeve popunite slojem pene. Ravnomerno rasporedite zaptivač u spoj vlažnim nožem. Kada ravnate vertikalne spojeve, krenite odozdo. Potpuno ravni spojevi se dobijaju lepljenjem lepljive trake preko ivica spoja. Odmah uklonite traku nakon aplikacije i ravnanja zaptivača. Vreme stezanja: Površinski sloj se suši nakon oko 15 minuta. Može se farbati nakon 15 minuta.

MRLJE

Vlažne mrlje skinite belim špiritusom. Osušen lepak se može ukloniti samo mehaničkim putem.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 12 meseci ukoliko se čuva na mestu na kom ne može da se smrzne u propisno zatvorenom pakovanju. Otvoreni kertridži se čuvaju na sledeći način: uklonite plastičnu mlaznicu sa aplikatoru, zalepite plastičnu traku preko otvora i preko toga ponovo ušrafite mlaznicu.

