SUPER MONTAFIX TRANSPARENT

OPIS PROIZVODA

 Pasta na bazi disperzija. Nakon sušenja postaje providan. Visokog kvaliteta i jednostavan za upotrebu. Za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

POLJE PRIMENE

 Za nevidljive popravke na ramovima, ivicama od drveta i čvrstog PVC-a, za ploče za oblaganje zidova (drvo, iverica), za ploce za oblaganje podova, prozorske simsove, keramicke delove, prirodni kamen, plocice sa imenom, plastična slova, ukrasne ramove, prekidače, gipsane ploče, za lepljenje na betonske ploče, ciglu, metal, drvo i ivericu. Jedan od materijala na koji se lepi mora biti porozan.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Ne rastvara se

 Otpornost na temperaturu: od -20 C do +80 C.

 Otpornost na mraz: veoma dobra (u suvim uslovima)

 Otpornost na vlagu: srednja

 Otpornost na hemikalije: dobra

 Sposobnost popunjavanja: dobra

 Fleksibilnost: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: disperzija akrilat polimera

 Boja: bela, nakon sušenja je providan

 Sadržaj čvrste materije: 60%.

 Specifična težina: 1000 kg/m3.

 Viskoznost: pasta

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Delovi koje spajate moraju biti propisno čisti, suvi i bez prašine. Prašnjave površine prethodno pripremite. Alat: Potrebna je špahtla, nož ili pištolj. Alat odmah nakon upotrebe operite vodom. Temperatura nanošenja: Ne upotrebljavajte ga na temperaturama ispod +5 C. Vreme vezivanja 10-15 minuta. Vreme učvršćivanja: Potpuno učvršćivanje se postiže za oko 24 sata, u zavisnosti od materijala koji se lepe i spoljašnjih uslova. Zona delovanja ( Oblast koju pokriva ): oko 2-6 m2/kg u zavisnosti od težine materijala. Uputstvo za upotrebu: Za izolaciju materijala i ostale građevinske materijale nanesite fragmente lepka na materijale koji se spajaju, koristeći špahtlu, nož ili pištolj, praveći razmak između fragmenata od 20-30 cm, u zavisnosti od vrste materijala koji se lepi. Uvek nanosite fragmente po uglovima. Odmah spojite materijale i razdvojite ih kružnim pokretima kako bi se lepak ravnomerno rasporedio. Odmah nakon lepljenja materijal se može pomerati. Ukoliko je potrebno, pritisnite površine prilikom lepljenja. Prilikom lepljenja manje poroznih materijala vreme sušenja će biti duže jer će voda koja se nalazi u lepku sporije isparavati.

MRLJE

Vlažne mrlje skinite odmah vodom. Osušen lepak se može ukloniti samo mehaničkim putem.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 18 meseci ukoliko se čuva na mestu na kom ne može da se smrzne u propisno zatvorenom pakovanju.

