GLASS

OPIS PROIZVODA

 Akrilni lepak za staklo, brzo se suši pod uticajem UV zračenja (sunčeve svetlosti)

POLJE PRIMENE

 Za lepljenje stakla za staklo ili za kristal, metal kao što su ručice. Nije pogodan za obojeno staklo kao i za

 akvarijume i prozore na automobilu.

OSOBINE

 Rastvorljivost: nije rastvorljiv 

 Otpornost na temperaturu: od 40 C do + 90 C. 

 Otpornost na vlagu: vodootporan

 Otpornost na hemikalije: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: Metaakrilni eter

 Boja: providan

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težina: 1090 kg/ m3 

 Viskoznost: 5 - 7 Pa. s. na +20C

 Tačka zapaljivosti: - 

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Delovi koji se spajaju treba da budu čisti i da na njima nema masnoće. Moraju tačno da se uklapaju. Metal ošmirglati.

 Temperatura nanošenja: Minimum +10 C.

 Učvršćivanje: pod UV lampom, na jakoj sunčevoj svetlosti 20 sec., po oblačnom vremenu 1 – 3 min. po jakoj kiši 2 – 5 min.

 Uputstvo za upotrebu: Nanesite podjednak sloj lepka na obe površine. Odmah sastavite, čcvrsto pritisnite i stavite na direktnu sunčevu svetlost. Delovi se ne smeju pomerati dok se lepak suši. Uverite se da nema kondenzacije na staklu po hladnom vremenu. Do lepljenja može doći na direktnoj sunčevoj svetlosti ispred ili iza stakla. Lepljenje se ne može obavljati uveče, na mračnim mestima u kući ili pod električnom svetlošću.

MRLJE

Mrlje sa kože skinite vodom i sapunom. Mokre mrlje lepka uklonite acetonom. 

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 18 meseci, ako se čuva na hladnom mestu.

