LIQUID RUBBER 

OPIS PROIZVODA

 Poliuretanska pasta za popravke, zaštitu i zaptivanje od vode 1001 različitog objekta. Može se i koristiti za popunjavanje pukotina i spojeva. Ovaj proizvod je providan i otporan na habanje. Univerzalan je i ostaje fleksibilan.

POLJE PRIMENE

 Služi za lepljenje, zaptivanje i popunjavanje gume, kože, tekstila, neoprene, različitih vrsta plastike, drveta, metala ili keramike. Odličan je za patike (đonovi i štikle), čizme, rukavice, papuče, štapove za hokej, predmete na naduvavanje (čamci i dušeci) napravljene od mekog PVC-a, kabanice, putne torbe, ronilačka odela, ukrasne predmete, farove, spojlere i sedišta. Ne može se koristiti na polipropilenskim i polietilenskim predmetima. Nije pogodan za predmete koji su duže vreme izloženi organskim rastvorima.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Lepak se ne može razblažiti.

 Otpornost na temperaturu: od - 40 C do +100 C.

 Otpornost na vodu: odlična

 Otpornost na hemikalije: odlična

 Otpornost na vlagu: odlična

 Sposobnost popunjavanje: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal : Poliuretan

 Boja: providna

 Sadržaj čvrste materije: 82%.

 Specifična težina: 1100 kg/ m3.

 Viskoznost: tiksotropan.

 Tačka zapaljivosti: +54 C.

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površine koje spajamo treba da budu propisno čiste, suve i očišćene od masnoće i prašine. Preporučuje se da se površine pre tretmana išmirglaju. Alat: Šmirgla i špahtla (nalaze se u ambalaži). Alat odmah nakon upotrebe očistite razređivačem. Temperatura aplikacije: ne koristite na temperaturama ispod +5 stepeni C i pri niskoj vlažnosti vazduha.

 UPUTSTVO ZA UPOTREBU:Obradite šmirglom materijal koji bi trebalo da bude suv i ocišćen od prašine i masti. Nanesite sloj tečne gume debljine najmanje 2 mm. Izravnajte sloj špahtlom. Popravka đonova i gumenih camaca: Obradite šmirglom materijal koji bi trebalo da bude suv i očišćen od prašine i masti. Nanesite sloj tečne gume debljine najmanje 1mm. Pritisnite parče poliestera (minimalne širine 2,5 cm) čvrsto na pastu špahtlom koja se nalazi u pakovanju. Nakon toga nanesite tanak sloj tečne gume na i oko tog parčeta. Nanesite bilo koji detrdžent na špahtlu i izravnajte površinu. Ukoliko je potrebno, nakon 5 sati špahtlom nanesite sredstvo da bude iste visine kao đon ili štikla. Višak paste uklonite odmah razređivačem. Ostavite 48 sati da se kompletno osuši. Prilikom zatvaranja tube, obezbedite da malo paste iscuri van pre zatvaranja poklopca. Vreme stezanja: 48 sati. Napomena: U slučaju da ne možete da otvorite tubu, stavite je pod toplu vodu i pod mlazom pokušajte da je odvrnete. Uklonite višak paste unutar poklopca oštrim nožem ili nekim drugim sličnim predmetom. Pošto se ovaj proizvod steže pod uticajem vlage, može se pojaviti sloj kondenzacije. U uslovima niske vlažnosti proizvod može da deluje slabije.

MRLJE

Vlažne mrlje odmah uklonite acetonom. Očvrsnuto sredstvo može da se ukloni samo mehanički.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 18 meseci, ukoliko se čuva na temperature od + 20 stepeni na suvom mestu. Na + 30 stepeni rok trajanja je oko 12 meseci. Na + 40 stepeni rok trajanja je manji od 6 meseci. Kada se tuba jednom otvori, pasta se moože koristiti ograničen period.

