PLASTIC

OPIS PROIZVODA

 Lepak na bazi PVC akrilskih kopolimera.

POLJE PRIMENE

 Za spajanje čvrstih PVC elemenata (unutrašnje cevi, spoljašnje cevi, oluci, priključci, ploče), ABS, akrilnog stakla (Perspeks) i Polikarbonata (Leksan). Ovaj proizvod je idealan za popravku zaštitnih kutija (na gramofonima, magnetofonima), plastičnih kućnih aparata (usisivača, miksera, aparata za ceđenje limuna i pomorandže, aparata za mućenje kafe, fenova, pegli, frižidera itd. ), plastičnih farova na kolima, vozačkih tabli i za popravku plastičnih igračaka (Lego, Plejmobil). Nije pogodan za polietilen, polistiren, najlon i bakelit.

OSOBINE

 Rastvorljivost: nije rastvorljiv 

 Otpornost na temperaturu: do + 100° C. 

 Otpornost na mraz: dobra

 Otpornost na vlagu: otporan je na hladnu i vrelu vodu

 Otpornost na hemikalije: otporan je na hemikalije koje se koriste u domaćinstvu.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: PVC –akrilatkopolimer

 Boja: providan

 Sadržaj čvrste materije: 20%

 Specifična težina: 910 kg/ m3 

 Viskoznost: 0. 7 Pa. s. na +20C

 Tačka zapaljivosti: 0 C

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Delovi koji se spajaju treba da budu čisti i da na njima nema masnoće. Ocistite ih MEK –om ili acetonom.

 Temperatura nanošenja: Minimum 0 C

 Da biste na hladnoći izbegli kondenzovanje vlage na lepku, temperatura delova koje spajate i temperatura lepka treba da budu iste.

 Učvršćivanje: oko 24 časa.

 Uputstvo za upotrebu: Nanesite podjednak sloj lepka na obe površine. Odmah sastavite i čvrsto pritisnite. Držite tako izvesno vreme. Maksimalni učinak se postiže posle oko 24 casa. Odmah uklonite višak lepka. Za čvrste PVC cevi, oluke i priključke, lepak nanesite na obe površine i ne okrećite delove nakon njihovog sastavljanja. Ne koristite Bizon lepak za čvrstu plastiku, ako je pukotina veća od 0,25mm.

MRLJE

Mrlje skinite sredstvom za skidanje boja ili MEK – om (Metil Etil Keton).

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 2 godine, ako se čuva na hladnom mestu.

