1000 °C CEMENT

OPIS PROIZVODA

 Vatrostalni zaptivač.

POLJE PRIMENE

 Za trajne popravke i popunjavanje pukotina, rupa na kaminima, pećnicama i odžacima. Takođe je pogodan za popravke na izduvnim sistemima kod automobila i motorcikala. Proizvod se lepi za metal, ciglu i beton. Nije pogodan za centralne sisteme grejanja ili gasne instalacije.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Ne razblažuje se. 

 Otpornost na temperaturu: + 1250 C.

 Otpornost na mraz: dobra

 Otpornost na vlagu: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: vodeno staklo

 Boja: crna

 Sadržaj čvrste materije: 68%

 Specifična težina: 1800 kg/ m3.

 Viskoznost: - 

 PH vrednost: 12 do 13 

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Pukotine moraju biti čiste, suve, bez rđe, prašine, gareži i masti. Metale očistite acetonom.

 Alat: Pištolj za silkone.

 Temperatura nanošenja: Ne nanositi ispod 0 C.

Uputstvo za upotrebu: Staviti kertidž u pištolj. Dobro popuniti pukotinu. Posle nanošenja poravnati pukotinu vlažnim nožem. Ostaviti da se stegne 24 časa. Postepeno izložiti povećanju temperature dok se zaptivač ne stegne. Potpuno stegnut zaptivač je sive boje. Kod izduvnih sistema prvo naneti tanak sloj sa parčetom staklene vune. Potom nanesite sledeći sloj u većoj količini.

MRLJE

Sveže mrlje uklonite odmah vodom. Osušene mrlje mogu se ukloniti samo mehanički.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 9 meseci ako proizvod čuvate dobro zatvorenog na hladnom suvom mestu.

