SILICONE PRIMER 

OPIS PROIZVODA

 Univerzalni prajmer za poboljšavanje lepljenja silikonskih zaptivača na različite površine.

POLJE PRIMENE

 Prajmer za metale (čelik, bakar, olovo, mesing), sintetičke materijale (poliester, polikarbonati), slojeve boje i porozne materijale kao što su beton, gips, kamen, drvo...

OSOBINE

 Rastvorljivost: Ne rastvara se

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: siloksan

 Boja: providan

 Sadržaj čvrste materije: 5%.

 Specifična težina: 820 kg/m3.

 Viskoznost: 1mPa. s. na + 25 C.

 Tačka zapaljivosti: <+21 C.

NANOŠENJE

 Uputstvo za upotrebu: četkom nanesite ravnomeran sloj prajmera

MRLJE

Vlažne mrlje odmah uklonite acetonom.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 12 meseci, ako je ambalaža čvrsto zatvorena i čuva se na hladnom mestu gde se neće smrznuti.

