SILICONE SEALANT REMOVER

OPIS PROIZVODA

 Proizvod za uklanjanje ostataka očvrsnulog silikona u spojevima ili na površini. Može se bezbedno koristiti bez bojazni da ce oštetiti površinu.

POLJE PRIMENE

 Služi za bezbedno uklanjanje ostataka očvrsnulog silikona u spojevima ili na površini. Može se koristiti na keramici, staklu, metalu, plastici, aluminijumu i emajlu. Ne preporučuje se za najlon. Mrlje mogu ostati na poroznim materijalu i ofarbanom drvetu.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Ne rastvara se

 Otpornost na starenje: dobra 

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: mineralno ulje

 Boja: braon

 Gustina: 980 kg/m3.

 Viskoznost: gel, oko140 Pa. s. na + 20 C.

NANOŠENJE

 Tretman površine: Površina mora biti čista i suva, pre i tokom tretmana. Alat: Oštar nož za sečenje silikona i četka ili špahtla za nanošenje paste na površinu. Način nanošenja: Pasta se mora obilno naneti na suvu površinu koristeći četku ili špahtlu. Temperatura nanošenja: Ne koristite ga na temperaturi nižoj od +5 C. Uputstvo za upotrebu: Isecite silikon što više možete oštrim nožem. U slučaju poroznih materijala i farbanog drveta prvo testirajte na manje vidljivom mestu. Obilno nanesite pastu na površinu četkom ili špahtlom. Sačekajte najmanje 1 sat. Obrišite čistom krpom. Ako je potrebno ponovite postupak. Pre nanošenja novog sloja silikona odmastite površinu razređivačima. Važno: Koristite u suvim uslovima. Upotrebljivost proizvoda se smanjuje u vlažnim uslovima.

MRLJE

-

ROK TRAJANJA 

Ovaj proizvod se mora čuvati u hladnim uslovima, na mestu gde se neće smrznuti i propisno zatvoren. U ovakvim uslovima rok trajanja mu je minimum 18 meseci.

