SUPER GLUE GEL

OPIS PROIZVODA

 Super lepak, cijanoakrilatni lepak.

POLJE PRIMENE

 Lepi porozne materijale (grnčariju, drvo, plutu, karton) i metal, gumu, keramiku i razne plastične materijale. Nije pogodan za polietilen, polipropilen, silikone, teflon, šoferšajbne. Takođe se može koristiti ukoliko se oba dela ne uklapaju perfektno. 

OSOBINE

 Rastvorljivost: ne rastvara se

 Otpornost na temperaturu: -50 C - +80 C

 Otpornost na mraz: dobra

 Otpornost na vlagu: dobra

 Otpornost na hemikalije: dobra

 Otpornost na starenje: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: cijanoakrilat

 Boja: providan

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težina: 1080 kg/m3

 Viskoznost: 70Pa.s na +25 C

 Tačka zapaljivosti: K3 (> +55 C)

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površine treba da budu čiste, suve i bez prašine i masnoće. Metalne delove ošmirglati. 

 UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Probušite tubu čepom. Nanesite tanak sloj lepka na jednu površinu. Spojite odmah i čvrsto držite od 15 sec do 2 min. Očistite mlaznicu nakon upotrebe i dobro zatvorite tubu. Spoj je spreman za upotrebu posle 2 - 10min.

 Temperatura nanošenja: Ne koristite ispod +10 C.

 Vreme stezanja: Od 15 sec. do 2 min. u zavisnosti teksture površine materijala koje lepite. Dovoljna snaga lepka dostiže se posle 2 do 10 minuta. 

 Maksimalna snaga spoja dostiže se posle 12 sati.

 Pokrivenost: Jedna kap je dovoljna za površinu od 4cm2. 

MRLJE

Mrlje se teško skidaju: upotrebite aceton.

ROK TRAJANJA 

Bizon super lepak GEL treba da držite na hladnom, tamnom mestu na kom nema mraza. Rok trajanja u neotvorenom pakovanju je 24 meseca. Ako pakovanje otvorite, rok trajanja je 6 meseci.

