SUPER GLUE AUTOMATIC PEN

OPIS PROIZVODA

 Univerzalni cijanoakrilatni lepak visokog kvaliteta u modernom visokotehnološkom pakovanju u obliku penkala za preciznu upotrebu. Steže se pod uticajem vlage. Bezbojan. Jedan stisak daje jednu kap lepka. Čist je za upotrebu. Nema prljavštine i lepka na prstima. Brzo deluje, izuzetno je jak i pouzdan.

POLJE PRIMENE

 Lepi neporozne materijale kao što su metali, guma, porcelan i razne plastike, kao što su PVC, bakelit, poliester, akrilno staklo (Perspeks), polikarbonat i drvo. Električni prekidači, plastične kuke, dugmad na radio aparatima ili televizorima, pločice od tvrde plastike sa imenima ili nazivima, gumeni zaptivni prstenovi kružnog preseka, gumeni zaštitni poklopci, dekorativni (ukrasni) kamen. Sve vrste popravki na automobilima, brodovima i prikolicama, mašinskim delovima, uređajima u domaćinstvu, nakit, gumena creva, muzički instrumenti, električni uređaji, releji, fotografska oprema, kamere. Ovaj lepak nije pogodan za porozne materijale (karton, pluta, koža, papir, grnčarija), polietilen, polipropilen, silikon, teflon ili za vetrobrane na automobilima.

OSOBINE

 Rastvorljivost: ne rastvara se; Otpornost na temperaturu: -50 C - +80 C; Otpornost na mraz: dobra; Otpornost na hemikalije: dobra; Otpornost na starenje: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: cijanoakrilat

 Boja: providan

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težina: 1070 kg/m3

 Viskoznost: 0.06 – 0.08 Pa.s na +20 C

 Tacka zapaljivosti: K3 (+55 C)

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: površine moraju da budu čiste, suve i bez prašine i masnoće, a delovi moraju čvrsto da legnu jedan na drugi. Metalne površine izgrebite šmirglom. Površine koje pokazuju kiselu reakciju (kao aluminijum) treba prvo da obradite razblaženim amonijakom, a zatim isperete vodom i osušite.Temperatura 

 nanošenja: Proizvod ne upotrebljavajte ispod +10 C. Uputstvo za upotrebu: Skinite zaštitnu traku i poklopac. Okrenite brizgalicu pola okreta udesno. Na jednu površinu nanesite tačno onoliku količinu koju dobijete kada jednom pritisnete. Odmah sastavite delove i čvrsto ih pritisnite 10 – 60 sekundi. Odmah posle upotrebe brizgalicu očistite suvom krpom i propisno zatvorite penkalo. Jačina spoja dovoljna za praktičnu upotrebu postiže se za 2 – 5 minuta. Kada spajate metal, vreme stezanja ćete skratiti ako pre nego što spojite površine, kratko dunete na površinu na koju ste naneli lepak. Posle upotrebe penkalo zatvorite. Zona delovanja (Oblast koju pokriva): Jedna kap je dovoljna za spoj površine od oko 2 cm2. Pogodan je samo za sitna spajanja. Vreme stezanja: Varira izmedu 10 i 60 sekundi, u zavisnosti od teksture (strukture) površine materijala koji spajamo. Dovoljnu jačinu spoja za praktičnu upotrebu postižete za 2 do 5 minuta. Maksimalna jačina sloja postiže se za 12 sati.

MRLJE

Višak lepka obrišite suvom krpom. Mrlje se teško skidaju. Koristite aceton.

ROK TRAJANJA 

Proizvod treba da se čuva na hladnom, tamnom i suvom mestu. Maksimalan rok trajanja se postiže ako proizvod čuvate na temperaturi ispod +5 C. Rok trajanja neotvorenog pakovanja je 2 godine. Ako je pakovanje otvoreno rok trajanja je 6 meseci.

