SUPER GLUE BRUSH

OPIS PROIZVODA

 Super lepak, tecni adheziv na bazi cijanoakrilata. Pakovanje sadrži četkicu koja omogućava lakše nanošenje.

POLJE PRIMENE

 Za lepljenje raznih materijala kao što su skoro sve plastike, metali, guma, porcelan i drvo. Nije pogodan za lepljenje grnčarije, plastika na bazi polietilena, polipropilena, silikona, kao ni za vetrobranska stakla.

OSOBINE

 RAZBLAŽIVANJE: ne razblažuje se

 OTPORNOST NA TEMPERATURU: od -50 C do +80C

 OTPORNOST NA VLAGU: dobra

 OTPORNOST NA HEMIKALIJE: dobra

 OTPORNOST NA STARENJE: dobra

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: cijanoakrilat

 Boja: providan

 Sadržaj čvrste materije: 100%

 Specifična težina: 1060 kg/m3 

 Viskozitet: 0.03-0.05 Pa.s na +21 C

 Tačka zapaljivosti: >55C

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Površine koje se lepe moraju biti suve, čiste i bez prašine ili masti. Delovi koji se sastavljaju moraju savršeno da se uklapaju. Aluminijum i slične površine koje reaguju na kiseline najpre tretirati razblaženim amonijakom, isprati vodom i osušiti. Ošmirglati metalne površine. ALAT: Koristi se direktno iz bočice i razmazuje četkicom. Metoda nanošenja: Naneti lepak u što tanjem sloju na jednu od površina koje se spajaju. Previše lepka znatno usporava proces učvršćivanja. Temperatura nanošenja: Ne koristite ga na temperaturama ispod +10 C. Vreme sušenja: Varira od 10 sekundi do aproksimativno 1 minuta, u zavisnosti od vrste materijala koji se spajaju. Posle 2-5 minuta, predmet se može koristiti. Maksimalno jak spoj ostvaruje se 24 sata nakon lepljenja. Odvrnuti zatvarač i naneti lepak. Delove sastaviti i držati ih tako sastavljene 10-60 sekundi, kako bi se lepak podjednako razmazao po čitavoj površini koja se lepi. Spoj je jači ukoliko se lepak dodatno namaže po liniji spoja. Ako se spajaju metali, vreme učvršćivanja može biti znatno kraće ukoliko se naneseni sloj lepka najpre malo prosuši, pre nego što se sastavi sa drugim delom. Odmah nakon upotrebe vratiti zatvarač na bočicu. Zaštitite lepak od prašine i vlage prilikom skladištenja jer će to produžiti njegovo trajanje. Neka je period dok je lepak otvoren što kraci.

MRLJE

Mrlje ukloniti suvom krpom odmah nakon lepljenja. Posle sušenja je vrlo teško ukloniti mrlje. Aceton rastvara mrlje ali veoma sporo.

ROK TRAJANJA 

Cuvati na hladnom, mracnom mestu, zašticeno od mraza. Temperatura skladištenja bi trebalo da bude najviše +5C. Ukoliko je propisno zatvoren, može trajati i do 18 meseci, a ukoliko nije zatvoren 6 meseci.

UPOZORENJE: 

 Ima iritantno dejstvo na oci, kožu i respiratorni sistem. Ne udisati isparenja i izbegavati kontakt sa kožom i ocima. Ukoliko ipak dode u kontakt sa ocima, isprati velikom kolicinom vode i potražiti lekarsku pomoc. OPASNO: Može da spaji prste ili kapke momentalno; u tom slucaju ne pokušavati na silu odvajanje,

 vec pokušati acetonom. Ne koristiti nikakve rastvarace ukoliko je lepak dospeo u oci, vec držati oci otvorene i odmah se obratiti lekaru. Prste koji su se zalepili jedan za drugi takode ne razdvajati na silu, vec pokušati rotiranjem olovke izmedu njih polako napraviti to odvajanje.

