PU MAX TIMBER TIXOTROPIC

OPIS PROIZVODA

 Providni poliuretanski lepak od jedne komponente. Steže čvrsto pod uticajem atmosferske vlage i/ili vlažnosti samog materijala.

POLJE PRIMENE

 Posebno se preporučuje za spojeve otporne na vremenske uslove i (morsku) vodu na skoro svim tipovima drveta, jedno za drugo ili u spojevima drveta i laminirane plastike, metala, kamena, betona i nekih sintetičkih materijala. Posebno se preporučuje za lepljenje i popravku spojeva koji imaju visoke zahteve za izdržljivošću.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Lepak ne treba da se rastvara (razređuje)

 Otpornost na temperaturu: od -30 C do +100 C.

 Otpornost na mraz: dobra.

 Otpornost na vlagu: otporan na atmosferske uticaje (vremenske uslove) i morsku vodu.

 Otpornost na hemikalije: dobra.

 Farbanje: Može se farbati

 Sposobnost punjenja: Dobra

 Opšte: Tiksotropan, dakle veoma pogodan za vertikalne spojeve.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: poliuretanski prepolimer.

 Boja: providan ili braon.

 Sadržaj čvrste materije: 100%.

 Specifična težina: 1120 kg/m3.

 Viskoznost: tiksotropan

 Tačka zapaljivosti: preko 55 C.

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Delovi koje spajate moraju biti propisno čisti, suvi i bez prašine. Odmastite površine razređivačem ili acetonom. Jedan od dva dela koja spajate mora da bude porozan. Neporozni materijali se moraju prvo obraditi. Sadržaj vlage u drvetu ne sme preći 30 %. Jedan od delova koji se lepi mora biti porozan. Alat: Ukoliko je potrebno koristite metalnu mistriju. Odmah posle upotrebe alat očistite razređivačem za boje ili acetonom. Temperatura nanošenja: Ne upotrebljavajte ga na temperaturama ispod +5 C. Sadržaj vlage: Najbolji rezultati će biti postignuti sa vlagom drveta od 10-25 %. Površine koje su manje vlažne od ovoga pre lepljenja blago ovlažite. Vreme vezivanja: 30 minuta. Vreme učvršćivanja: Potpuno učvršćivanje se postiže za oko 24 sata. Viša temperatura i veća vlažnost skraćuju vreme stezanja. Zona delovanja (oblast koju pokriva): 100/200 g/m2, u zavisnosti od teksture površina koje se spajaju. Uputstvo za upotrebu: kada koristite kertridž: isecite vrh kertridža. Ušrafite plastičnu mlaznicu tako da minimalna širina sloja koji će izbacivati bude 5 mm. Stavite kertridž u pištolj i nanesite tanak sloj lepka na jednu površinu. Spojeni delovi ce se zalepiti za 30 minuta. Sprečite delove stezanjem koje ce trajati najmanje 2 sata.

MRLJE

Vlažne mrlje skinite odmah razređivačem ili acetonom. Osušeni lepak se može ukloniti samo mehanički.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je najmanje 18 meseci, ako ga držite u neotvorenom pakovanju i na hladnom i suvom mestu.

