WOOD BLOC 

OPIS PROIZVODA

 Beli disperzivni lepak koji nakon sušenja postaje providan. Poseduje svojstvo prodiranja u drvo i idealan je za obnavljanje ishabanih spojeva od drveta i spojeva drveta sa metalom ili gumom. Prodire duboko u spoj, širi se između delova i spaja ih zajedno. Nije potrebno pre lepljenja razdvajanje spojeva.

POLJE PRIMENE

 Za obnavljanje ishabanih spojeva drveta i spojeva drveta sa metalom i gumom. Pogodan je za (baštenski) nameštaj: naslone za ruke, noge stolova i stolica, alat (čekiće, lopate, grabulje, motike, metle), drvene igračke, itd... Pogodan je za sve vrste drveta.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Lepak se ne rastvara

 Otpornost na starenje: dobra

 Otpornost na vlagu: dobra

 Otpornost na hemikalije: otporan na ulje i benzin

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: akrilna smola

 Boja: bela, nakon sušenja je providan

 Sadržaj čvrste materije: 50%.

 Specifična težina: 1,08 kg/m3.

 Viskoznost: +/-40 dPa. s. na + 20ºC.

 pH: +/- 2,5.

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Delovi koje spajate moraju biti propisno čisti, suvi i bez prašine. Alat: Wood Block-ova elastična boca omogućava korisniku da dozira željenu količinu i odmah koristi proizvod, zahvaljujući posebnoj mlaznici. Temperatura nanošenja: od +5 do +30 stepeni C Vreme vezivanja: 1 sat. Vreme učvršćivanja: Potpuno učvršćivanje se postiže za oko 12 sati. Uputstvo za upotrebu: Nanesite lepak u u spoj ili pukotinu. Pomerite spoj nekoliko puta levo-desno, da bi ste omogućili da lepak dođe do svih delova spoja. Višak lepka van spoja obrišite krpom. Vratite spoj na mesto, pa ga opet raširite. Stavite opet wood block i sastavite spoj. Prilikom primene wood block postaje plav, a nakon sušenja je providan. Vreme sušenja je oko 1 sata. Potpuno očvršćava nakon 12 sati.

MRLJE

Vlažne mrlje skinite odmah vodom. Osušen lepak se može ukloniti samo mehaničkim putem..

ROK TRAJANJA 

Bison Wood Bloc se može čuvati minimum 24 meseca u zatvorenom pakovanju, na mestu gde se ne može smrznuti

