WOOD GLUE D2

OPIS PROIZVODA

 PVAc- disperzioni lepak

POLJE PRIMENE

 Drvo za drvo, meke i tvrde drvene ploče, univer za drvo uz pomoć stege ili prese.

 Idealan za lepljenje papira, kartona za drvo i ploča. Preporučuje se za oblaganje, kao i za lepljenje papira, kartona ili PVC površina obloženih papirom, kartonom ili tekstilom. Može se koristiti i za lepljenje spoljnih drvenih konstrukcija, kao što su drveni ramovi prozora i spoljna vrata. 

OSOBINE

 Razblaživanje: ne razblažuje se. Ukoliko se lepak nekako stvrdnuo razblažite ga sa malo vode.

 Otpornost na mraz: Ukoliko se zamrzne, ostavite ga da se polako otopi u dobro zagrejanoj prostoriji (ali ne blizu izvora toplote). Posle dobro promešati. Kada lepak dobije svoju prvobitnu gustinu, opet je spreman za upotrebu. Preporučuje se da ga testirate na manjoj površini. 

 Otpornost na vlagu: Sloj lepka ne sme konstantno biti izložen vodi. Generalno ovaj lepak služi za unutrašnju upotrebu. Otporan je na klimatsku vlagu.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: disperzija polivinilacetata.

 Boja: bela, posle sušenja providna.

 Sadržaj čvrste materije: 55%

 Specifična težina: 1080 kg/m3

 Viskozitet: 12 -18Pa.s at+20 C

 Tačka zapalivosti: -

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Materijali koji se vezuju (lepe) moraju biti čisti, suvi, bez masnoća i da se dobro uklapaju. Alat: Četka ili specijalna oprema za nanošenje.

 Za lepljenje manjih objekata, lepak nanesite direktno iz flašice. Očistite alat sa vodom odmah posle upotrebe. Temperatura nanošenja: Temperatura radionice, lepka i materijala koji se lepe ne sme biti niža od +10 C. Vlažnost drvetamora biti između 8 - 12%. Vreme spajanja: Otprilike 8 minuta. Pokrivenost oblasti: 5 - 7 m2/kg. Vreme koje materijali moraju provesti pod pritiskom: 1 - 2 sata, u zavisnosti od temperature i prirode materijala. Uputstvo za upotrebu: Pre upotrebe lepak mora biti promešan. Naneti tanak, jednaki sloj lepka na jednu od površina. Ostavite da se lepak upije u površinu, nekoliko minuta i spojite delove u vremenskom roku određenom za spajanje delova, zatim pritisnite stegom ili presom. 

MRLJE

Uklonite mokre mrlje od lepka odmah vodom. Osušene mrlje od lepka se mogu ukloniti samo mehanički.

ROK TRAJANJA 

Ukoliko je lepak skladišten na mestu gde se ne može zamrznuti i ako je dobro zatvoren rok trajanja je 2 godine.

