WOOD GLUE

OPIS PROIZVODA

 Lepak na bazi PVAc disperzije.

POLJE PRIMENE

 Drvo za drvo, meke i tvrde drvene ploče, univer za drvo uz pomoć stege ili prese.

 Idealan za lepljenje papira, kartona za drvo i ploča. Preporučuje se za oblaganje, kao i za lepljenje papira, kartona ili PVC površina obloženih papirom, kartonom ili tekstilom. Može se koristiti i za lepljenje spoljnih drvenih konstrukcija, kao što su drveni ramovi prozora i spoljna vrata.

OSOBINE

 Rastvorljivost: Po potrebi se razblažuje vodom

 Otpornost na smrzavanje: Srednja. Ukoliko se lepak smrzne, ostavite ga da se polako otopi u dobro zagrejanoj prostoriji (ne blizu izvora toplote) povremeno ga mešajući. Kada postigne svoju gustinu, spreman je za korišćenje. Preporučujemo da ipak pre upotrebe testirate lepak na manjoj površini.

 Otpornost na vlagu: Veoma dobra.

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: Rastvor polivinil acetata

 Boja: bela, nakon sušenja je providan

 Sadržaj čvrste materije: 50%

 Specifična težna: 1080 kg/ m3.

 Viskoznost: 12-18 Pa.s. na +20ºC.

NANOŠENJE

 Pripremanje površine: Materijal koji se lepe moraju biti čisti i suvi, bez ulja.

 Alat: Četka ili specijalna oprema za nanošenje. Odmah nakon upotrebe alat operite vodom odmah nakon upotrebe.

 Temperatura nanošenja: Temperatura u radionici, lepka i materijala ne sme biti ispod 10 stepeni. 

 Količina vlage u drvtu mora biti između 8 i 12%.

 Uputstvo za upotrebu: Pre upotrebe promešajte lepak. Nanesite tanak, ravnomeran sloj lepka na jednu ili obe površine. Ostavite lepak da deluje na razdvojenim delovima nekoliko minuta, nakon čega ga spojite koristeći klješta ili pritisak. Dovoljan je pritisak od 2-3kg po m2. Dve strane bi trebalo d budu pod pritiskom 30 minuta do 1 sata, u zavisnosti od temperature i vlažnosti drveta.

MRLJE

Sveže mrlje uklonite odmah vodom. Osušeni lepak se može ukloniti samo mehanički.

ROK TRAJANJA 

Rok trajanja je oko 24 meseca ako proizvod čuvate dobro zatvorenog na hladnom suvom mestu.

