GUN FOAM 

OPIS PROIZVODA

 Jednokomponentna poliuretanska pena koja apsorbuje vlagu iz vazduha. Ne uništava ozonski omotač.

POLJE PRIMENE

 Koristi se za spajanje, izolaciju, i popunjavanje rupa i pukotina. Ostvaruje spojeve između pregradnih zidova i plafona, između samih pregradnih zidova, popunjava prostore između okvira vrata i prozora i zidova, popunjava prostore između prefabrikovanih elemenata, ostvaruje spojeve na dimnjacima, slemenu krova, krovnim gredama i krovnim prozorima. Pogodan je za cevovode. Spaja izolacione panele.

OSOBINE

 Visokokvalitetan proizvod, može se podeliti na jednake količine. “Leči” vlagu u prostorijama. Obzirom da je boca pod pritiskom, velika je jačina prilikom prskanja. Odlično spaja mnoge tipove površina. Otporan je na visoke temperature, vodu i mnoge hemikalije. Može se prefarbavati ili pokrivati gipsom. Ne uništava ozonski omotač. NIJE otporan na UV zračenje. 

TEHNIČKI PODACI

 Osnovni materijal: poliuretan prepolimer

 Gustina: 25-30 kg/m3

 Količina pene koju daje jedna boca: 30L, posle 10 minuta, na 23C

 Termička provodljivost: 25-30mW/m.k.

 Otpornost na pritisak: 60kPa, 105 deformacije

 Rastezanje do pucanja: 17%

 Postizanje stabilnosti: posle 2 dana: od -1% do -2%; posle 1 nedelje: od 0% do -2%; posle 4 nedelje: od +1% do -5%. Absorpcija vode: 0.3 vol%. Otpornost na temperature: od -40C do +90C; od -40C do +130C (kratko izlaganje) Rok trajanja: maksimum 12 meseci, ukoliko stoji uspravno, na hladnom i suvom mestu.

NANOŠENJE

 Temperatura nanošenja: Temperatura okruženja od +5C do +35C, temperatura boce od +10C do +30C.

 Pripremanje površine: Odlično spajanje na betonu, zidanim elementima, gipsu, drvetu, cementu, metalima i plastikama kao što je polistiren, PU pena, poliester i čvrsti PVC. Površine moraju biti suve, bez prašine i bez masnoća. Porozne površine najpre navlažiti. Snažno protresti kanister pre upotrebe i postaviti ga na pištolj prema uputstvu. Količina istisnute pene se može kontrolisati pomoću prskalice na pištolju. Popuniti spoj do pola. Ako su u pitanju veće pukotine, nanositi penu u više slojeva u intervalima na 1-2 sata.

 VAŽNA NAPOMENA: Pre upotrebe pročitati upozorenja proizvođača. Koristiti u dobro ventiliranoj prostoriji. NE pušiti u blizini. Zaštiti oči, nositi rukavice i zaštitnu odeću. Zaštiti pod papirom ili plastičnom folijom. Ukloniti svežu penu sa pištolja koristeći specijalno sredstvo za čišćenje pištolja. Suva pena može

 se očistiti jedino mehaničkim putem.

MRLJE

Vlažne mrlje očistiti acetonom. Suve mrlje se mogu očistiti jedino mehaničkim putem.

ROK TRAJANJA 

Aerosol čuvati uspravno na sobnoj temperaturi. Rok trajanja je 12 meseci.

UPOZORENJE

Boca je pod pritiskom. Štitite je od direktnog sunca i ne izlažite temperaturama višim od +50C. Ne probijajte je i ne spaljujte čak ni kada je prazna. Ne prskajte na otvoreni plamen. Pena može imati štetno dejstvo na oči, disajne organe i da izazove hipersenzitivne reakcije. Veoma je štetno udisati pare.

 Striktno se pridržavati uputstva za upotrebu. Alergične i osobe koje su podložne respiratornim infekcijama ne bi trebalo da koriste ovaj proizvod.

